附件

保温板材专用粘结砂浆等6项配合比

计量单位：m3

| 编号 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 保温板材专用粘结砂浆 | 保温砂浆 | 抗裂砂浆 | 加气混凝土专用 |
|  |  | 胶粉聚苯颗粒 | 玻化微珠 |  | 砌筑砂浆 | 抹灰砂浆 |
| 名称 | 单位 | 数 量 |
| 保温板材粘结砂浆粉料 | kg | 1479.0000 |  |  |  |  |  |
| 聚苯颗粒胶粉料 | kg |  | 177.4800 |  |  |  |  |
| 聚苯颗粒 | m3 |  | 1.2600 |  |  |  |  |
| 玻化微珠保温砂浆粉料 | kg |  |  | 561.0000 |  |  |  |
| 抗裂砂浆粉料 | kg |  |  |  | 1377.0000 |  |  |
| 加气混凝土 砌筑专用砂浆胶结料 | kg |  |  |  |  | 357.0000 |  |
| 加气混凝土 抹灰专用砂浆胶结料 | kg |  |  |  |  |  | 357.0000 |
| 中粗砂(损耗2%+膨胀1.18) | m3 |  |  |  |  | 1.0500 |  |
| 中细砂(损耗2%+膨胀1.18) | m3 |  |  |  |  |  | 1.0500 |
| 水 | m3 | 0.2200 | 0.2100 | 0.3500 | 0.2500 | 0.2300 | 0.2400 |